СТЪКЛОМАТ тип UTR,

съответстващ на GPO-3, съгл. NEMA LI – 1

Композитът тип UTR е слоест електроизолационен ламинат, изработен от твърдо дуропластово фибростъкло, импрегнирано с полиестерна смола. Характерните за този тип стъкломат - висока огнеустойчивост, устойчивост на ел. дъга и устойчивост на пропълзяване го правят идеалния индустриален материал , който може да се използва в температурния интервал 130-1600С.

Благодарение на комбинацията от голяма якост, огнеустойчивост и ниска емисия на дим при горене стъкломат тип UTR намира приложение в редица области, като транспорта, вкл. и морския, където се изискват надеждни и икономични материали.

# ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| Показател | Тест метод | М. Ед. | Стойност |
| --- | --- | --- | --- |
| Механични свойства |  |  |  |
| Якост на опън | ASTM D 638 | MPa | 54 |
| Якост на огъване | ASTM D 790 | MPa | 152 |
| Якост на натиск | ASTM D 695 | MPa | 228 |
| Съпротивление на удар по IZOD | ASTM D 256 | J/cm | 5 |
| Електрически свойства |  |  |  |
| Ел. якост перпендикулярно на слоевете във въздух перпендикулярно на слоевете в масло успоредно на слоевете в масло | ASTM D 149 | kV kV kV | 18 23 47 |
| Устойчивост на ел. дъга | ASTM D 495 | s | 180 |
| Сравнителен индекс на пропълзяване | UL 746A |  | 500 |
| Относителна диелектрична константа, (r при 60 Hz при 1 MHz | ASTM D 150 |  | 4,1 4,1 |
| Фактор на диелектричните загуби, tg ( при 60 Hz при 1 MHz | ASTM D 150 |  | 0,013 0,010 |
| Ел. съпротивление /между щепселни електроди/ | ASTM D 257 | M( | 3,1.106 |
| Характеристики на възпламеняване и димене |  |  |  |
| Огнеустойчивост | ASTMD229 II |  |  |
| - Време на запалване |  | s | 85 |
| - Време на горене |  | s | 49 |
| Водопоглъщаемост | ASTM D 570 | % (в маса) | 0,4 |
| Плътност | ASTM D 792 | g/cm3 | 1,81 |
| Коефицент на топлинно разширение | ASTM D 696 | 10-6/К | 2 |
| Температурен индекс - електр./механичен |  | 0С | 130/160 |

Стъклотекстолит тип UTR се доставя на листове

с размери 915 х 1830 mm с дебелина 0,8 до 51 mm

и 1255 x 2445 mm и дебелина 1,6 до 25 mm.

Цвят – червен, бял